Инструкция по нанесению антикоррозионной грунт-эмали по металлу «Протектокор»

ТУ 20.30.12.130-007-10195772-2018

1	Описание продукции.

1.1	Антикоррозионная грунт-эмаль на основе модифицированной акриловой смолы. Грунт-эмаль представляет собой суспензию пигментов, наполнителей, активных ингибиторов коррозии и функциональных добавок в растворе акриловой смолы в органических растворителях.

1.2	Грунт-эмаль соответствует требованиям ТУ 20.30.12.130-007-10195772-2018. Грунт-эмаль сертифицирована и имеет сертификат соответствия и свидетельство государственной регистрации.

2	Назначение грунт-эмали и покрытия на ее основе.

2.1	Грунт-эмаль применяется в качестве грунтовочного или финишного покрытия в различных окрасочных системах, а также в качестве самостоятельного покрытия.

2.2	Покрытие на основе грунт-эмали рекомендуются для защиты от коррозии стальных конструкций различного назначения, эксплуатирующихся в условиях слабой и средней коррозионной активности, а также внутри помещениях всех типов.

2.3	Покрытие на основе грунт-эмали эксплуатируется при температуре от минус 50°С до плюс 60°С и относительной влажности до 100%.

3	Технические характеристики грунт-эмали и покрытия на ее основе

| Показатель | Норма |
| --- | --- |
| Внешний вид грунт-эмали | Однородная подвижная масса без посторонних включений. Допускается расслоение, устраняемое перемешиванием |
| Цвет покрытия | Белый, черный, серый, синий, зеленый, красный, желтый |
| Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4мм при температуре (20±0,5)°С, с. | 110-190 |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 60±4 |
| Степень перетира, мкм, не более | 50 |
| Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С, час., не более | 2 |
| Плотность, г/cм3 | 1,2±0,1 |
| Адгезия покрытия к металлу, условные баллы, не более | 1 |
| Эластичность пленки при изгибе, мм не более | 2 |
| Прочность пленки при ударе по прибору типа У-1, см, не менее, эмалей | 40 |
| Стойкость пленки краски при температуре (20±2)°С, не менее (час) к статическому воздействию: 3% раствора хлорида натрия воды, | 72 72 |

4	Нанесение грунт-эмали.

4.1	Подготовка поверхности.

4.1.1	Нанесение на металлические конструкции.

Грунт-эмаль наносится только на подготовленные металлические конструкции, очищенные от масляных и жировых пятен, пыли и грязи, следов пластовой ржавчины. Ржавчина удаляется механическим способом не менее чем до степени 2 по ГОСТ 9.402 либо до степени Sa 2 1/2 по ISO 8501-1. Рекомендуемый способ пескоструйная очистка. Допускается ручная очистка при помощи металлических щеток. Масляные или жировые пятна удаляются моющими растворами или обработкой растворителями. Рекомендуемые растворители ксилол, ацетон, Р-646, Р-4. Не допускается использование уайт-спирита и сольвента нефтяного. Пыль и грязь удаляются влажной ветошью (допускается обеспыливание сухой ветошью, в случае отсутствия масляных, жировых пятен и грязи).

После обработки поверхность конструкций обязательно высушивается.

4.1.2	Нанесение на огрунтованные конструкции.

Грунтовочное покрытие должны быть чистым, без следов масляных и жировых пятен, пыли и грязи. Адгезия грунтовочного покрытия должна быть не более 1 балла по ГОСТ 15143-78.

Рекомендуемые грунтовки ГФ-021 (ГОСТ 25129-82), ФЛ-03К (ГОСТ 9109-81) , ЭП-0199 (ТУ 6-10-2084-86).

Перед нанесением грунт-эмали рекомендуемое время отверждение грунтовочного покрытия не менее 24 часов при температуре 20 °С и влажности до 85%.0

4.2	Рекомендуемые условия нанесения:

- температура воздуха должна быть не ниже минус 10ºС;

- влажность окружающего воздуха не более 85%;

- температура окрашиваемой поверхности должна быть не менее чем на 3ºС выше точки росы;

- обрабатываемые конструкции должны быть защищены от атмосферных осадков, влаги, снега и наледи;

- не допускается нанесение грунт-эмали по влажным поверхностям, поверхностям со следами инея, снега или наледи.

4.3	Перед грунт-эмаль тщательно перемешивается в таре завода-производителя при помощи строительного миксера, либо дрели с насадкой. Допускается расслоение грунт-эмали в процессе транспортировки и хранения. Время перемешивания 10-15 минут, осадок после перемешивания не допускается.

При необходимости возможно разбавление грунт-эмали до рабочей вязкости растворителем ксилол, толуол, Р-4,  но не более 15% по массе.

4.4	Грунт-эмаль наносится механизировано при помощи агрегатов безвоздушного распыления, способом пневматического распыления, допускается ручное нанесение (валик, кисть).

4.5	Грунт-эмаль наносится в 1-3 слоя в зависимости от системы покрытия.

Межслойная сушка покрытия (до степени 3 по ГОСТ 19007) составляет не более 2 часов при температуре 20 °С и влажности до 80%. При уменьшении температуры и увеличении влажности время высыхания может увеличиваться.

Теоретический расход для покрытия толщиной 50-60 мкм составляет 160-220 г/м2.

4.6	Очистка оборудование производится растворителем ксилол, толуол, Р-4.

Не допускается оставлять остатки грунт-эмали в оборудовании после окончания работ.

5	Условия транспортирования и хранения

5.1	Грунт-эмаль транспортируется всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта и в соответствии с требованиями ГОСТ 9980.5.

5.2	Грунт-эмаль транспортируется при температуре от минус 40 до плюс 40 °С и хранится в закрытых помещениях с относительной влажностью воздуха не более 85% при температуре от минус 40 до плюс 40 °С на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. В случае хранения и транспортировки грунт-эмали при отрицательных температурах рекомендуется выдержать грунт-эмали перед применением при температуре не ниже плюс 10°С в течение 24 часов.

5.3	Количество рядов в паллете – не более двух ведер в высоту. Допускается хранение «в три ведра», если приняты меры к сохранению целостности тары завода-изготовителя

5.4	Не допускается контакт тары с химически активными веществами и водой.

5.5	Не допускается хранение грунт-эмали при попадании прямого солнечного света, вблизи источников открытого огня или проведения сварочных работ.

6	Требования безопасности

6.1	Грунт-эмаль легковоспламеняема!

6.2	При нанесении грунт-эмали и в процессе формирования покрытия на ее основе возможно выделение в воздух паров растворителей, в допустимых нормативными документами количествах.

6.3	Работы по нанесению грунт-эмали проводят в хорошо проветриваемых помещениях. Лица, связанные с работами по нанесению грунт-эмали, должны быть обеспечены защитными очками, респираторами фильтрующего типа, спецодеждой (резиновыми перчатками, х/б комбинезонами, закрытая обувь). Все применяемые СИЗ и спецодежда должны быть сертифицированы и на них должны быть выданы санитарно-эпидемиологические заключения.

6.4	Грунт-эмаль предназначена только для профессионального использования! К работе по нанесению грунт-эмали допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие предварительный и периодические медицинские осмотры. Перед началом работы необходимо проводить инструктаж рабочих непосредственно на рабочем месте. Проведение инструктажа регистрируется в специальном журнале и подтверждается подписью рабочего, прошедшего инструктаж.

6.5	При работе с оборудованием необходимо соблюдать требования безопасности, предусмотренные в инструкциях по эксплуатации данного оборудования.

6.6	В ходе окрасочных работ по нанесению категорически запрещается принимать пищу, пить и курить. При попадании грунт-эмали на кожу, в глаза или иные слизистые необходимо тщательно промыть пораженное место теплой водой. При возникновении неприятных ощущений срочно обратится  к врачу!

6.7	Грунт-эмаль относится к 3 классу опасности (вещества умеренно опасные) по ГОСТ 12.1.007-76

7	Требования по охране окружающей среды.

7.1	В процессе эксплуатации покрытие на основе грунт-эмали не оказывает вредного воздействия на окружающую среду.

7.2	Отходы при нанесении грунт-эмали следует сортировать и складировать вместе со строительным мусором, для последующей утилизации.

7.3	Запрещается сливать остатки грунта в водоемы, либо оставлять в месте проведения окрасочных работ после их окончания.

8	Дополнительная информация.

8.1	Гарантийный срок хранения грунт-эмали «Протектокор» при соблюдении условий транспортирования и хранения, указанных в настоящей инструкции, составляет 12 месяцев.

8.2	Срок службы покрытия на основе грунт-эмали «Протектокор» зависит от общей толщины покрытия и условий эксплуатации.

8.3	Компания производитель не несет ответственности за грунт-эмаль и покрытие на ее основе, нанесенное и эксплуатирующееся с нарушениями настоящей инструкции

8.4	Дополнительная информация, предоставляется специалистами ООО «Формула-К» по письменному запросу.

# Footnotes

Возможна колеровка в другие цвета по согласованию с заказчиком